# HT 3374

Antioxydant pro výrobu bionafty,bioolejů,

Nafty, leteckých paliv a olejů.

BFP PD 551

Přísada do maziv na bázi rostlinných olejů

Pro úpravu tekutosti za nízkých teplot.

## Referenční listy

B ORIGINAL s.r.o.

Moskevská 24a/1440

736 01  Havířov-Město

tel/fax: 596 410 675

mobil:  603 715 523

E-mail: b.original@bishopsoriginal.cz

b.original@mybox.cz

http:// www.bishopsoriginal.cz

Vážení zákazníci!

Antioxydant firmy Bishop´s Original je jednoduchým odzkoušeným fenolovým antioxydantem. Obsahuje 75-ti procentní koncentraci 2,6-di-tert-butylfenolu a je určen pro výrobu leteckých paliv, nafty, benzinu, bionafty a bioolejů.

Pro omezení termálního a následně katalytického rozkladu je nutné přidávat do paliv a maziv na bázi uhlovodíků antioxydanty. Ty brání rozkladu paliva. Nenasycené složky, vznikající při zušlechťovacím procesu, jsou vysoce reaktivní, tvoří peroxidy a sraženiny vysoce škodlivé pro stroje. V případě radikálové oxidace u rostlinných olejů jsou účinky antioxydantů obzvláště důležité pro zajištění stability paliv a  maziv na rostlinné bázi.

Základní ukazatele:

| Barva | Žlutá kapalina |
| --- | --- |
| Bod vzplanutí |  |
| COC,oF,( oC) | 200, (93) |
| TCC, oF,( oC) | 38, (3) |
| Bod mrznutí, oF,( oC) | 63, (17)* |
| Hustota při 68 oF,(20 oC) | 0,94 |
| Lb/US gal při 80 oF,(27 oC) | 7,61, 0,91g /cm3 |
| Hustota/teplotní korekční faktor |  |
| 85-140 oF, g/ml | 0,000400 |
| 29-60 oC, g/ml | 0,000722 |
| Viskozita |  |
| SUS,68 oF,(20 oC) | 115 |
| SUS,100 oF,(38 oC) | - |
| SUS, 210 oF,(99 oC) | - |
| CSt,při 104 oF,(40 oC) | 6,33 |
| ISO VG (ASTM D 2422) | 7 |
| Rozpustnost,68 oF,(20 oC) |  |
| Ve vodě | 0,1** |
| V 10% NaOH | 10 max.1 |
| V toluenu | Rozpustný |
| V H2SO4 | Nerozpustný |
| V motorových olejích | Rozpustný |
| V benzinu | Rozpustný |

* sklon p předčasnému mrznutí (super chlad)

** v podstatě je rozpustný pouze orto-tert-butylfenol, 2,6 a 2,4,6 substituované fenoly jsou nerozpustné.

Základní údaje:

Brání tvorbě produktů rozkladu paliva  maziv.

Nezpůsobuje tvorbu usazenin v palivovém systému.

Vysoce antikorozní, odolný vůči rozkladu vodou. Plně kompatibilní se ZDP v průmyslových olejích. Tekutý při pokojové teplotě.

Splňuje veškeré civilní i vojenské specifikace pro paliva:

MIL-T-5624, MIL-G-5572, ASTM-D-910, MIL-G-3056, MIL-T-25524, DERD 2486, ASTM-D-1655,

MIL-G-46015, MIL-T-81912, DERD 2494, MIL-F-16884, MIL-G-53006, MIL-T-83133, DERD 2485,

MIL-F-46162, W-G-1690, MIL-T-38219, DERD 2498, W-F-800

Přípravek splňuje ustanovení zákona č.157/1998 Sb ve znění zákona č.352/1999 Sb a je registrován pod zn.

REG-332-4.4.01/9611.

Antioxydant Bishop´s Original HT 3374 byl v průběhu 30-ti let podroben řadě testů jak v zahraničí tak zejména v ČR se zaměřením na výrobu bionafty a bioolejů.

1. Test oxidační stability při skladování leteckého benzinu.

Přestože jsou letecké benziny relativně stabilní proti tvorbě gumových sraženin stále u nich přetrvává možnost vzniku peroxidových formací a nebezpečí okysličování antidetonačních přísad. Antioxydant Bishop´s Original HT 3374 zajišťuje unikátní ochranu před tvorbou peroxidových sloučenin a TEL rozkladem. Toto bylo ověřeno v rámci skladovacího testu při 110 oF,(43 oC), jak je specifikováno v normě ASTM-D-4625. Tvorba rozpustných alkyl olovnatých solí (SALS) a sraženin (PPT) jsou měřítkem sklonu k TEL rozkladu (oxidační stabilita).

Následující výsledky testů porovnávají množství vzniklých SALS a PPT usazenin při testování paliva typu C obsahující 4,86 PbúUS gal jako TEL produkty rozpadu neošetřeného paliva a následně při použití různých antioxydantů.

| Čas uskladnění týdny |  | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neošetřen | 0 | SALS | 0,8 | 6,1 | 16,5 | Ukonč. |  |  |  |
|  |  | PPT | žádné | Středně | Vys.konc. | Ukonč. |  |  |  |
| HT 3374 | 4 | SALS | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|  |  | PPT | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné |
| DBPC (bht)* | 4 | SALS | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
|  |  | PPT | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | Slabě |
| PDA** | 4 | SALS | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,7 |
|  |  | PPT | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné | žádné |

SALS jsou udávány v mg/100 ml

* trialkylfenol,    ** fenylendiamin

2. Stanovení oxidační stability u bionafty MYRA DIESEL firmy AGROCHEM Lanškroun a.s. provedené firmou PARAMO Pardubice.

- Na základě Vaší objednávky ze dne 19.1.1999 provedli jsme stanovení oxidační stability u vámi osobně předaných vzorků MYRA DIESEL I. A II. dle metodiky předepsané pro motorové nafty, tj. ČSN EN ISO 12205.

Výsledek zkoušky:

Vzorek č. 1.                   1383 g/m3 (oxidační články zcela zalepeny)

č. 2.                    7,43 g/m3

Maximální přípustná hodnota pro motorové nafty = 25 g/m3

Vzhledem ke skutečnosti, že vzorek č.1 byl tak nestabilní, že došlo ke značnému zalepení oxidačního článku a jeho vyčištění bylo velmi obtížné, jsme nuceni tuto okolnost reflektovat v ceně stanovení.

S pozdravem		Ing. Jiří  Pli t z

Vedoucí odboru výzkunmu

Pozn:  Vzorek č.2. obsahoval 100 ppm antioxydantu HT 3374

3. Měření oxidační stability MEŘO a bionafty provedených Prof. Ing. Jiřím Kovářem CSc. Na ČZU v Praze.

===============================================================================Metodika:

Číslo normy:     DIN 51554/část 3.

Název: Stanovení laboratorního stárnutí olejů dle BAADERa

Podstata metody: Vzorek oleje je podrobován stárnutí působením vzduchu při teplotě 95oC po dobu 3 dnů při současném ponořování měděné spirály. Vzorek oleje je pozorován vizuálně a testován chemicky před a po testu v řadě parametrů: kinematická viskozita, kyselost oleje, číslo zmýdelnění.

Pro stanovení účinků antioxydantu HT 3374 byly provedeny oxidační testy u 3 druhů MEŘO a 3 druhů bionaft.

### Výsledky oxidačních testů dle BAADERa

Druh materiálu                                MEŘO, druhy                                             Bionafta, druhy

| #### Parametr | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita,cSt/40oC Před oxidací: | 4,50 | 4,42 | 4,45 | 2,947 | 2,996 | 3,597 |
| Viskozita,cSt/40oC Po oxidaci: | 7,25 | 6,33 | 5,87 | 3,650 | 4,292 | 4,208 |
| Kyselost,mg KOH/g Před oxidací: | 0,0704 | 0,121 | 0,113 | 0,069 | 0,104 | 0,108 |
| Kyselost,mg KOH/g Po oxidaci: | 3,254 | 3,441 | 2,034 | 0,722 | 1,198 | 0,898 |
| Číslo zmýdelnění, mg KOH/g Před oxidací | 188,3 | 186,9 | 187,14 | 60,039 | 62,843 | 59,654 |
| Číslo zmýdelnění, mg KOH/g Po oxidaci: | * | * | * | * | * | * |
| CCR100% Před oxidací | 0,063 | 0,0242 | 0,0189 | 0,0199 | 0,047 | 0,038 |
| CCR100% Po oxidaci: | 0,278 | 0,128 | 0,0448 | 0,0215 | 0,0564 | 0,0418 |
| Peroxidové číslo Meq/kg, před oxidací | 23,54 | 32,68 | 12,35 | 5,959 | 10,998 | 7,142 |

* čísla zmýdelnění u všech vzorků zůstávají po oxidaci prakticky totožná

Druh materiálu:                                              MEŘO č.1

### Dávkování antioxydantu Bishop´s HT 3374

| #### Parametr | #### Bez antioxydantu | 25 ppm | 50 ppm | 75 ppm | 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita,cSt/40oC Před oxidací: | 4,50 |  |  |  |  |
| Viskozita,cSt/40oC Po oxidaci: | 7,250 | 5,23 | 3,895 | 3,021 | 2,864 |
| Kyselost,mg KOH/g Před oxidací: | 0,074 |  |  |  |  |
| Kyselost,mg KOH/g Po oxidaci: | 3,254 | 2,094 | 1,189 | 0,922 | 0,801 |
| CCR100% Před oxidací | 0,063 |  |  |  |  |
| CCR100% Po oxidaci: | 0,278 | 0,175 | 0,129 | 0,0895 | 0,0713 |
| Peroxidové číslo Meq/kg, před oxidací | 23,54 |  |  |  |  |
| Peroxidové číslo Meq/kg, po oxidaci | 195,84 | 76,189 | 28,435 | 12,948 | 9,283 |

Druh materiálu:                                                      BIONAFTA č.1

Dávkování antioxydantu Bishop´s HT 3374

| #### Parametr | #### Bez antioxydantu | 25 ppm | 50 ppm | 75 ppm | 100 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita,cSt/40oC Před oxidací: | 4,50 |  |  |  |  |
| Viskozita,cSt/40oC Po oxidaci: | 7,250 | 5,23 | 3,895 | 3,021 | 2,864 |
| Kyselost,mg KOH/g Před oxidací: | 0,074 |  |  |  |  |
| Kyselost,mg KOH/g Po oxidaci: | 3,254 | 2,094 | 1,189 | 0,922 | 0,801 |
| CCR100% Před oxidací | 0,063 |  |  |  |  |
| CCR100% Po oxidaci: | 0,278 | 0,175 | 0,129 | 0,0895 | 0,0713 |
| Peroxidové číslo Meq/kg, před oxidací | 23,54 |  |  |  |  |
| Peroxidové číslo Meq/kg, po oxidaci | 195,84 | 76,189 | 28,435 | 12,948 | 9,283 |

Druh materiálu:                                                     BIONAFTA č.2

Dávkování antioxydantu Bishop´s HT 3374

| ### Parametr | #### Bez antioxydantu | 25 ppm | 50 ppm | 75 ppm | 100 ppm | 125 ppm | 150 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita,cSt/40oC Před oxidací: | 2,996 |  |  |  |  |  |  |
| Viskozita,cSt/40oC Po oxidaci: | 4,292 | 3,702 | 3,412 | 3,300 | 3,220 | 3,210 | 3,196 |
| Kyselost,mg KOH/g Před oxidací: | 0,104 |  |  |  |  |  |  |
| Kyselost,mg KOH/g Po oxidaci: | 1,198 | 0,693 | 0,410 | 0,305 | 0,210 | 0,155 | 0,135 |
| CCR100% Před oxidací | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
| CCR100% Po oxidaci: | 0,0564 | 0,0542 | 0,0535 | 0,0527 | 0,0523 | 0,0521 | 0,0520 |
| Peroxidové číslo Meq/kg, před oxidací | 10,998 |  |  |  |  |  |  |
| Peroxidové číslo Meq/kg, po oxidaci | 22,534 | 17,765 | 15,832 | 14,513 | 13,202 | 12,610 | 12,386 |

Druh materiálu:                                     		BIONAFTA č.3

Dávkování antioxydantu Bishop´s HT 3374

| ### Parametr | #### Bez antioxydantu | 25 ppm | 50 ppm | 75 ppm | 100 ppm | 125 ppm | 150 ppm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viskozita,cSt/40oC Před oxidací: | 3,597 |  |  |  |  |  |  |
| Viskozita,cSt/40oC Po oxidaci: | 4,208 | 4,025 | 3,895 | 3,780 | 3,725 | 3,695 | 3,683 |
| Kyselost,mg KOH/g Před oxidací: | 0,108 |  |  |  |  |  |  |
| Kyselost,mg KOH/g Po oxidaci: | 0,898 | 0,525 | 0,375 | 0,288 | 0,210 | 0,170 | 0,147 |
| CCR100% Před oxidací | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
| CCR100% Po oxidaci: | 0,0418 | 0,0407 | 0,0402 | 0,0399 | 0,0397 | 0,0396 | 0,0395 |
| Peroxidové číslo Meq/kg, před oxidací | 7,142 |  |  |  |  |  |  |
| Peroxidové číslo Meq/kg, po oxidaci | 14,642 | 10,986 | 10,022 | 9,501 | 9,002 | 8,850 | 8,765 |

Komentář:

Účinek antioxidačního činidla Bishop´s HT 3374 je nejvíce patrný u čísla kyselosti, což právě souvisí s omezením oxidačních reakcí a dále u peroxidového čísla, což opět velmi úzce souvisí s přítomností vynikajícího antioxydantu Bishop´s HT 3374!

V případě bionafty č.2 kvalitativně horší MEŘO dává i horší bionaftu, což se odráží i ve výsledcích. Pro zkvalitnění této bionafty bude potřeba dávat větší dávku antioxidantu.

Test provedl:                                                            Profesor Kovář   tel: 224 382 716,224 382 722

5. BDF 588 – komplexní aditivum pro výrobu bionafty

Speciální komplexní balíček aditiv pro průmyslovou výrobu bionafty . Zlepšuje mazací vlastnosti paliva, obsahuje inhibitory koroze a protipěnové přísady.

Základní ukazatele:

Skupenství                                      kapalina

Barva                                               jantarová

Vůně                                                typická pro ropné produkty

Bod varu                                          150oC

Bod vzplanutí                                   79 oC

Hustota                                             0,88 kg/l